| Date tehnice Respilon ® Window Membrane 5.0 |
| --- |
| Parametrii tehnici | Valoare | Unitate de măsură | Metoda de testare |
| Greutate | 170 +/- 5 | g / m² | ISO 536 |
| Grosime | 0.48 +/- 0.05 | mm | ISO 9073 2 |
| Weight loss 1) | 89.1 | % | ASHRAE STANDARD 52.1, SYNTHETIC DUST WEIGHT ARRESTANCE |
| Forța de străpungere | 487.0 | N | KS K 0350: 2011 |
| Permeabilitate la aer: 125 Pa | 329.6 | cm³ / cm² / s | JIS L 1096: 2010, 8.26 Metoda A |
| Transmisia radiațiilor vizibile 2) | 40.4 | % | UV-VIS NIR Spectrophotometer (PerkinElmer_Lambda 1050) |

1) Condiții de test: flux de aer testat: 1.0 m / s, rezistența finală: 76mmAq

2) Lungimi de undă 380 - 780nm, interval: 10nm

| Eficacitatea filtrării Metoda de testare: WM-FE-01-2016; @ 1.2 l / min |
| --- |
| Parametrii tehnici | valoare | unitate |  |
| Polenuri | 96.9 | % |  |
| 0.3-0.5 µm | 38.9 | % |  |
| 0.5 - 1.0 µm | 57.3 | % |  |
| 1.0-3.0 µm | 71.1 | % |  |
| 3.5-5.0 µm | 90.7 | % |  |
| 5.0-10.0 µm | 91.1 | % |  |
| Reținere UV 1), 2), 3) Metoda de testare: AATCC 183: 2014 |
| Tip | valoare | unitate |  |
| UV-R | 67.7 | % |  |
| UV-A | 67.0 | % |  |
| UV-B | 69.3 | % |  |

1) Lungimi de undă: UV-R 280 - 400 nm; UV-A 315 - 400 nm; UV-B 280 - 315 nm

2) Instrument de măsură: UV-VIS.NIR spectrophometer

3) Condiții de măsurare în mediu uscat

Aceste rezultate nu pot fi considerate fixe, ci doar valori aproximative, deoarece în procesul de producție pot interveni mici deviații.